| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана

для строительства

ЖЕСТКИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

##### Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией производителей напыляемого ППУ (АПНППУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 59561–2021 «Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ПИР) для строительства, напыляемые на месте производства работ. Жесткие пенополиуретановые и пенополиизоциануратные системы перед применением. Технические условия»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

4. Технические требования

5 Методы испытаний

6 Код маркировки

7 Оценка соответствия

8 Маркировка и этикетирование

Приложение A (обязательное) Определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности после старения

Приложение B (обязательное) Типовые испытания (ITT) и контроль производственного процесса на предприятии (FPC)

Приложение C (обязательное) Определение термического сопротивления и теплопроводности с учетом старения

Приложение D (обязательное) Подготовка образцов

Приложение E (обязательное) Определение профиля реакции и плотности свободного вспенивания жесткого пенополиуретана

Приложение F (обязательное) Определение прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

Приложение G (справочное) Пример определения значения теплопроводности и термического сопротивления материала с учетом старения

Приложение H (справочное) Рекомендации для составления карт значений термического сопротивления

Приложение ZA (обязательное) Перечень технических требований к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и оказывающих влияние на безопасность и энергоэффективность зданий и сооружений

Библиография

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

|  | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана для строительства ЖЕСТКИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ Технические условия Thermal insulation materials of polyurethane foam for building. Rigid polyurethane foam systems before application. Specifications |  |
| --- | --- | --- |

Дата введения  ― 202   ―     ―

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы жесткого напыляемого пенополиуретана (ППУ), применяемые для производства бесшовной теплоизоляции, предназначенной для всех типов строительных конструкций (металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и др.) вновь возводимых и реконструируемых жилых, общественных, промышленных или административных зданий и сооружений.

Настоящий стандарт не распространяется на жесткий пенополиуретан (ППУ), изготовленный в заводских условиях, а также на теплоизоляционные материалы, предназначенные для изоляции инженерного и технологического оборудования.

В случае необходимости данный стандарт может распространяться и на другие области применения систем жесткого напыляемого ППУ в целях теплоизоляции.

Примечание   Пенополиуретан бывает эластичным и жестким. Эластичный пенополиуретан используют в обивочных материалах и матрасах и характеризуется способностью менять, поддерживать и восстанавливать свою первичную толщину на протяжении всего использования. Неэластичный пенополиуретан, не имеющий вышеуказанные характеристики, называют жестким. Жесткие изделия применяют для теплоизоляции и имеют различные значения прочности на сжатие. Ячеистая структура жесткого пенополиуретана не восстанавливается полностью после деформаций.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ EN 823 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины

ГОСТ EN 826 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

ГОСТ EN 1602 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ EN 1604 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

ГОСТ EN 1605 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

ГОСТ EN 1606 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии

ГОСТ EN 1607 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

ГОСТ EN 1609 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении

ГОСТ EH 12086 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 29224–91 (ИСО 386–77) Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

ГОСТ 27296 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31704 (EN ISO 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере

ГОСТ 31705 (EN ISO 11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения

ГОСТ 31913–2022 (EN ISO 9229:2020) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ 31915 (EN 13172:2008) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия

ГОСТ 31924 (EN 12939:2000) Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

### Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - пенополиуретан (вспененный полиуретан); PUR: Жесткий ячеистый термореактивный полимерный изоляционный материал, имеющий закрытую ячеистую структуру, состоящий в основном из полимеров группы полиуретанов.

[ГОСТ 31913–2022 (ISO 9229:2020), статья 8]

Примечание – Пенополиуретан, применяемый для производства напыляемой теплоизоляции, классифицируется по содержанию закрытых ячеек на 4 класса согласно 4.2.6 настоящего стандарта.

    - система жесткого напыляемого пенополиуретана; система жесткого напыляемого ППУ: Комплект из полиольного и изоцианантного компонентов, предназначенный для напыляемой теплоизоляции, вспениваемой на месте производства работ.

    - изоцианантный компонент: Жидкий изоцианантный продукт, содержащий полимерный МДИ, являющийся одним из компонентов системы жесткого напыляемого пенополиуретана.

    - полиольный компонент: Жидкий продукт, содержащий гидроксильные группы, а также вспенивающие агенты, катализаторы и другие функциональные добавки, являющийся одним из компонентов системы жесткого напыляемого пенополиуретана.

    - время старта: Время от начала смешивания компонентов до начала подъема жесткого пенополиуретана.

Примечание - Измеряется в секундах.

    - время гелеобразования: Время от начала премешивания смеси компонентов до момента, когда при прикосновении стеклянной палочки к поднимающейся реакционной смеси образуются тянущиеся полимерные нити.

Примечание - Для определения времени гелеобразования стеклянную палочку погружают во вспенивающуюся массу на глубину 5-10 мм каждые 2 с. Измеряется в секундах.

    - время до исчезновения отлипа: Время от начала перемешивания смеси компонентов до окончания увеличения объема композиции, когда при прикосновении стеклянной палочки к поверхности жесткого пенополиуретана, нет эффекта прилипания и нет образования полимерных нитей.

Примечание - Измеряется в секундах.

    - плотность свободного вспенивания: Плотность образца пенополиуретана, полученного смешением полиольного и изоцианатного компонентов в стакане.

Примечание – Плотность свободного вспенивания определяют или в ядре (FRC), или в стакане (FRB).

    - соотношение смешивания: Пропорции компонентов системы жесткого напыляемого пенополиуретана, указанные изготовителем для получения жесткого пенополиуретана.

Примечание - Данный показатель может выражаться в виде весового коэффициента или объемного, или обоих показателей.

    - партия продукции: Определенное количество продукции, изготовленное в одинаковых условиях.

3.1.11 уровень: Значение верхнего или нижнего предела требования, которое задается декларируемым значением рассмариваемой характеристики.

3.1.12 класс: Ограниченный двумя предельными значениями диапазон значения одной и той же характеристики, в котором должно находиться значение этой характеристики.

3.1.13

напыляемый пенополиуретан: Теплоизоляционное изделие из ячеистого пенополиуретана, представляющее собой вспененную изоляцию на месте производства работ. [ГОСТ 31913–2022 (ISO 9229:2020) статья 57]

3.1.14

напыляемая теплоизоляция: Теплоизоляционный материал, наносимый на поверхность напылением и образующий твердую поверхность. [ГОСТ 31913–2022 (ISO 9229:2020) статья 110]

### Обозначения и сокращения

### В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

| p | – | фактический коэффициент звукопоглощения; |
| --- | --- | --- |
| w | – | индекс звукопоглощения; |
| d | – | толщина, мм; |
| dN | – | номинальная толщина изделия, мм; |
| dS | – | толщина испытуемого образца, мм; |
| εl | – | относительное изменение длины, %; |
| εb | – | относительное изменение ширины, %; |
| εd | – | относительное изменение толщины, %; |
| εct | – | ползучесть при сжатии, %; |
| εt | – | общее уменьшение толщины, %; |
| k | – | коэффициент, зависящий от числа полученных результатов испытаний; |
| ka | – | коэффициент, зависящий от числа результатов измерений значений после старения; |
| ki | – | коэффициент, зависящий от числа результатов измерений начальных значений; |
| 90/90 | – | теплопроводность, значение которой для 90% объема контролируемой продукции не превышает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90%, Вт/(мК); |
| D | – | декларируемое значение теплопроводности (после старения), Вт/(мК); |
| i | – | единичный результат испытания по определению теплопроводности, Вт/(мК); |
| средн | – | среднее значение теплопроводности, Вт/(мК); |
| средн.a | – | среднее значение теплопроводности с учетом старения изделий, Вт/(мК); |
| средн,i | – | среднее значение начальных результатов определения теплопроводности, Вт/(мК); |
| Δa | – | приращение значения теплопроводности после старения, Вт/(мК); |
| Δf | – | фиксированное приращение значения теплопроводности при старении, Вт/(мК); |
|  | – | коэффициент сопротивления диффузии водяного пара; |
| n | – | число результатов испытаний; |
| R90/90 | – | термическое сопротивление, значение которого для 90% объема контролируемой продукции не превышает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90%, м2К/Вт; |
| RD | – | декларируемое значение термического сопротивления, м2К/Вт; |
| Ri | – | единичный результат по определению термического сопротивления, м2К/Вт; |
| Rсредн | – | среднее значение термического сопротивления, м2К/Вт; |
| S | – | оценка среднеквадратического (стандартного) отклонения теплопроводности, Вт/(мК); |
| Sa | – | расчетное значение среднеквадратичного отклонения теплопроводности после старения, Вт/(мК); |
| Si | – | расчетное значение среднеквадратичного отклонения начальной теплопроводности, Вт/(мК); |
| SR | – | расчетное значение среднеквадратичного отклонения значений толщины, м; |
| 10 | – | прочность при сжатии при 10%-ной деформации, кПа; |
| a | – | прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа; |
| c | – | напряжение сжатия, кПа; |
| m | – | предел прочности при сжатии, кПа; |
| Wp | – | водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2 |
| AP(d) | – | обозначение декларируемого уровеня практического коэффициента звукопоглощения для толщины d или диапазона толщины, выраженной в миллиметрах, в котором заявленное значение действительно; |
| AW(d) | – | обозначение декларируемого уровня индекса звукопоглощения, для толщины d или диапазона толщины в миллиметрах, при которых действует заявленное значение; |
| A | – | обозначение декларируемого уровня прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям; |
| CC(i1/i2/y)σc | – | обозначение декларируемого уровня ползучести при сжатии, где i1- уровень сокращения общей толщины, i2 - ползучесть при сжатии, y - соответствующий период времени в годах, σc- декларируемая экстраполированная деформация сжатия; |
| CCC | – | обозначение декларируемого класса содержания закрытых ячеек; |
| CS(10\Y) | – | обозначение декларируемого уровня предела прочности при сжатии или прочности на сжатие; |
| CT | – | обозначение декларируемого значения времени старта; |
| DLT(i)5 | – | обозначение декларируемого уровня деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре и максимальной 5%-ной относительной деформации при сжатии; |
| DS (TH) | – | обозначение декларируемого уровня стабильности размеров при определенных температуре и влажности; |
| FRB | – | обозначение декларируемой плотности свободного вспенивания в стакане; |
| FRC | – | обозначение декларируемой плотности свободного вспенивания в ядре; |
| GT | – | обозначение декларируемого времени гелеобразования; |
| MU | – | обозначение декларируемого коэффициента сопротивления диффузии водяного пара; |
| TFT | – | обозначение декларируемого времени до исчезновения отлипа; |
| W | - | обозначение декларируемго уровня водопоглощения при кратковременном частичном погружении. |

### В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| ППУ (PUR) | – | жесткий пенополиуретан; |
| --- | --- | --- |
| ITТ | – | типовые испытания; |
| FPC | – | контроль производственного процесса на предприятии; |

# 4  Технические требования

### Общие требования

Свойства жесткого пенополиуретана должны определяться в соответствии с разделом 5.

Для соответствия требованиям настоящего стандарта, жесткий пенополиуретан должен отвечать требованиям 4.2 и 4.3.

За результат одного испытания по определению показателей ППУ принимают среднее значение результатов, полученных при испытаниях образцов, число которых приводится в таблице 7.

### Требования для изделий всех областей применения

# 4.2.1 Измерение толщины

Толщину изделия определяют по ГОСТ EN 823, если не предусмотрено иное.

Примечание – Изготовитель системы жесткого напыляемого ППУ не декларирует толщину изделий. Толщину изделий определяют по ГОСТ EN 823 для образцов, подготовленных для проведения испытаний.

# 4.2.2 Термическое сопротивление и теплопроводность

Термическое сопротивление и теплопроводность определяют по ГОСТ 31925 или по ГОСТ 31924 для изделий большой толщины. Термическое сопротивление и теплопроводность (как исходные, так и состаренные значения) определяют в соответствии с требованиями, приведенными в приложениях А, С и 5.3.2 настоящего стандарта, а декларируемые производителем состаренные значения в соответствии со следующими требованиями:

- средняя температура образца при испытании должна быть 10°C;

- измеренные значения указывают с точностью до трех значащих цифр;

- термическое сопротивление RD указывают обязательно, теплопроводность D указывают при необходимости;

- декларируемое значение термического сопротивления RD и декларируемое значение теплопроводности D указывают как предельные значения, характеризующие не менее 90 % изготовленных изделий с уровнем вероятности их получения 90%;

- значение теплопроводности 90/90 указывают с округлением в большую сторону до 0,001 Вт/(м·K), как D  в уровнях с интервалом 0,001 Вт/(м·K);

- значение термического сопротивления RD, рассчитанное на основе номинальной толщины dN и соответствующего значения теплопроводности 90/90, если оно не измерено непосредственно;

- значение термического сопротивления R90/90, рассчитанное на основе номинальной толщины dN и соответствующего значения теплопроводности 90/90, указывают с округлением в меньшую сторону с точностью 0,05 м2·K/Вт, как RD в уровнях с интервалом 0,05 м2·K/Вт (см. примечание).

Пример определения значений теплопроводности и теплового сопротивления после старения приведен в приложении G.

Примечание – Значение декларируемого термического сопротивления после старения для напыляемого ППУ указывает изготовитель.

# 4.2.3 Пожарная опасность готовых изделий

Горючесть изделия из напыляемого пенополиуретана определяют по ГОСТ 30244, воспламеняемость по ГОСТ 30402, токсичность и дымообразующую способность - по ГОСТ 12.1.044.

Класс конструктивной пожарной опасности изделий в составе конструкций определяют в соответствии с нормативными документами государств в области пожарной безопасности согласно области применения конструкций.

Примечание  В сопроводительной документации изготовитель приводит подробные сведения об условиях испытаний и области применения изделий.

# 4.2.4 Профиль реакции и плотность свободного вспенивания

Соответствующие значения для системы жесткого напыляемого ППУ устанавливают в соответствии с приложением Е.

# 4.2.5 Долговечность

4.2.5.1 Общие положения

Требования к долговечности материала приведены в 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4.

4.2.5.2 Долговечность готовых изделий по пожарной опасности при старении (износе)

Характеристики пожарной опасности изделий из напыляемого пенополиуретана в соответствии с 4.2.3 не изменяются с течением времени.

4.2.5.3 Долговечность готовых изделий по термическому сопротивлению и теплопроводности при старении (износе)

Изменение теплопроводности изделий из напыляемого пенополиуретана во времени определяют по 4.2.2, 4.3.10 и приложению С, которые содержат методы ускоренного старения, используемые для определения значений термического сопротивления, декларируемых изготовителем.

4.2.5.4 Долговечность в условиях сжатия при старении

Прочность на сжатие изделий из напыляемого пенополиуретана остается постоянной с течением времени, если отсутствует процесс диффузии воздуха в ячейки (старение). Если для изделия из напыляемого пенополиуретана характерна диффузия воздуха в ячейки, то прочность на сжатие с течением времени будет увеличиваться. Чем выше класс закрытых ячеек, тем больше увеличивается прочность на сжатие со временем, т.е. это увеличение будет максимальным для изделий с классом закрытых ячеек ССС4 и минимальным для изделий с классом закрытых ячеек ССС1.

# 4.2.6 Содержание закрытых ячеек

Содержание закрытых ячеек определяют методами, представленными в [1, 2], и  классифицируют согласно таблице 1.

Таблица 1 — Классы содержания закрытых ячеек

| Класс | Содержание закрытых ячеек |
| --- | --- |
| CCC1 | < 20 % |
| CCC2 | > 20 % до 80 % |
| CCC3 | > 80 % до 89 % |
| CCC4 | ≥90 % |

### Требования к изделиям для конкретных областей применения

# 4.3.1 Общие положения

Если для применяемого изделия из напыляемого ППУ отсутствует требование по показателю, установленному в 4.3, то изготовитель не определяет и не указывает значение данного показателя.

# 4.3.2 Паропроницаемость

Паропроницаемость определяют по ГОСТ EN 12086, метод А (23 0С, 0-50% относительной влажности). Сопротивление проникновению пара декларируется как  коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ с символом MU.  Результаты испытаний не должны быть ниже декларируемого значения.

# 4.3.3 Водопоглощение при кратковременном частичном погружении

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, Wp, кг/м2, определяют согласно ГОСТ EN  1609, метод B. Результаты испытаний не должны быть выше декларируемого значения.

# 4.3.4 Характеристики сжатия

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации σ10 или предел прочности при сжатии σm определяют по ГОСТ EN 826. Значения прочности на сжатие при 10%-ной деформации σ10 или предела прочности при сжатии σm, полученные в результате испытаний, в зависимости от того, какое из них меньше, должны быть не менее значений, указанных в таблице 2  для номинального уровня.

Таблица 2  Уровни прочности на сжатие или предела прочности при сжатии

| Обозначение уровня | Требуемое значение, кПа |
| --- | --- |
| CS(10/Y)100 | ≥ 100 |
| CS(10/Y)150 | ≥ 150 |
| CS(10/Y)200 | ≥ 200 |
| CS(10/Y)300 | ≥ 300 |
| CS(10/Y)400 | ≥ 400 |
| CS(10/Y)500 | ≥ 500 |

Примечание    Для ППУ воздействие пешеходного или стационарного движения может быть оценено определением прочности на сжатие или пределом прочности при сжатии в соответствии с ГОСТ EN 826.

# 4.3.5 Ползучесть при сжатии

Ползучесть при сжатии εct и общее уменьшение толщины εt, определяют не ранее чем через 122 сут после начала испытаний при декларируемой сжимающей нагрузке c, которая воздействует с интервалом не менее 1 kПa.

Для получения декларируемого значения ползучести при сжатии по ГОСТ EN 1606 проводят 30-кратную экстраполяцию результата, что соответствует 10 годам. Деформацию ползучести при сжатии указывают в уровнях i2, общее уменьшение толщины - в уровнях i1 с интервалом 0,5 % при соответствующей сжимающей нагрузке. Результаты испытаний не должны превышать декларируемый уровень при декларируемом напряжении. Уровни по характеристике ползучести при сжатии приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Уровни по характеристике ползучести при сжатии

| Уровень | Продолжительность испытания, сут | Период экстраполяции, лет | Заданная нагрузка, kПa | Требование, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC(i1/i2%10)σc | 122 | 10 | σc | i1, i2 |
| CC(i1/i2%25) σc | 304 | 25 | σc | i1, i2 |
| CC(i1/i2%50) σc | 608 | 50 | σc | i1, i2 |

Примечание  Например, согласно коду CC(i1/i2/y) σc, раздел 6, декларируемый уровень CC(3/2/25)40, означает, что ползучесть при сжатии не превышает 2 %, общее уменьшение толщины не превышает 3 % после экстраполяции в течение 25 лет (т.е. 30 испытаний в течение 304 дней) при заданной нагрузке 40 kПa.

# 4.3.6 Звукопоглощение

Коэффициент звукопоглощения определяют по ГОСТ 31704. Характеристики звукопоглощения рассчитывают согласно ГОСТ 31705 со значениями αр (коэффициент звукопоглощения) на следующих частотах: 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц и индекса звукопоглощения αw.

Если декларируется звукопоглощение, то также должны быть указаны толщина или диапазон толщин, в которых действует декларируемое значение.

Индекс изоляции воздушного шума, Дб, зависит от общей толщины конструкции, в состав которой входит изделие из ППУ с учетом основы. Индекс изоляции воздушного шума определяют по ГОСТ 27296.

Примечание - В любом случае, зависимость звукопоглощения от толщины жесткого пенополиуретана очень небольшая и важна только для пенополиуретана с низким содержанием закрытых ячеек (CCC1).

# 4.3.7 Выделение вредных веществ

Изделия из напыляемого пенополиуретана не должны выделять вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные органами санитарно-эпидемиологического контроля [3].

# 4.3.8 Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

Данную характеристику измеряют согласно приложению F. Для ППУ класса CCC1 с содержанием закрытых ячеек менее 20 % адгезия жесткого пенополиуретана к основанию σa должна быть больше когезионной прочности жесткого пенополиуретана. Для ППУ других классов прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям должна быть не менее 20 кПa и должна декларироваться согласно уровням в таблице 4.

Таблица 4 — Уровни по показателю прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

| Уровни | Требуемое значение, kПa |
| --- | --- |
| A1 | ≥ 20 |
| A2 | ≥ 50 |
| A3 | ≥ 100 |

# 4.3.9 Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры

Деформацию по толщине при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры определяют согласно ГОСТ EN 1605. Относительное изменение толщины εd не должно превышать значений, указанных в таблице 5  для декларируемого уровня.

Таблица 5 - Уровни деформации при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры

| Группа | Условия испытания | Требуемое значение, εd, % |
| --- | --- | --- |
| DLT(1)5 | Нагрузка: 20 kПa Температура: (80 ± 1) °C Время: (48 ± 1) ч | ≤ 5 |
| DLT(2)5 | Нагрузка: 40 kПa Температура: (70 ± 1) °C Время: (168 ± 1) ч | ≤ 5 |
| DLT(3)5 | Нагрузка: 80 kПa Температура: (60 ± 1) °C Время: (168 ± 1) ч | ≤ 5 |

# 4.3.10 Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности

Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности определяют согласно ГОСТ EN 1604. Испытания проводят на разных образцах, в течение (48 ± 1) ч при (-20 ± 3)°C и при (70 ± 2)°C, относительной влажности (90 ± 5)%.

Относительные изменения длины ∆εI, ширины ∆εb и толщины ∆εd не должны превышать значений, указанных в таблице 6 для соответствующего уровня.

Таблица 6 - Уровни стабильности размеров при заданных значениях температуры и влажности

| Условия испытаний | Относительные изменения |  | Уровень DS(TH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. (70 ± 2)°C и относительной влажности (90 ± 5)% | Δεl Δεb | % |  |  |  |  |
|  | Δεd | % |  |  |  |  |
| 2. (-20 ± 3)°C | Δεl Δεb | % |  |  |  |  |
|  | Δεd | % |  |  |  |  |

# 5 Методы испытаний

### Отбор и подготовка образцов для испытаний

Образцы для испытаний изготавливают толщиной не менее 50 мм согласно приложению D. Выберите испытательные образцы для оценки характеристик по 4.2 и 4.3 в соответствии с данными, приведенными в таблице 7, за исключением образцов для определения пожарно-технических характеристик.

5.2. Кондиционирование образцов

Образцы для испытаний не подвергают специальной подготовке, если это не установлено в стандарте на метод испытаний. В спорных случаях испытываемые образцы выдерживают перед испытаниями не менее 16 ч при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5)%.

### Проведение испытаний

- Общие требования

В таблице 7 приведены размеры образцов для испытаний, дополнительные требования к испытаниям и минимальное число испытаний, необходимое для получения результата испытаний.

- Термическое сопротивление и теплопроводность

Термическое сопротивление и теплопроводность определяют по ГОСТ 31925 или ГОСТ 31924 для изделий большой толщины, при следующих условиях:

 средняя температура образца – (10 ± 0,3)°C;

 предварительная подготовка образцов – в соответствии с 5.2 настоящего стандарта;

 подготовка образцов для испытаний – в соответствии с приложением C.2 настоящего стандарта.

Термическое сопротивление и теплопроводность допускается измерять при средней температуре образца, отличной от 10°C, при условии подтверждения зависимости между температурой и теплотехническими показателями.

Термическое сопротивление и теплопроводность определяют на образцах толщиной 30 мм и, при необходимости, на других толщинах, чтобы изготовитель мог составить карты значений теплопроводности согласно приложению Н, при условии, что:

 изделие имеет аналогичные химические и физические свойства и изготовлено на одном и том же производственном оборудовании;

 можно подтвердить, что начальная теплопроводность для принятого в расчете диапазона толщины изменяется не более чем на 2%.

Таблица 7 — Методы проверки, образцы и условия

| Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | Метод испытаний | Длина и ширина испытуемого образца, мм | Минимальное число измерений для получения одного результата испытаний | Дополни-тельные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Измерение толщины | ГОСТ EN 823 | ГОСТ EN 823 | Примечание п.4.2.1 | – |
| 4.2.2 | Термическое сопротивление и теплопроводность | ГОСТ 31925, ГОСТ 31924, Приложение С | Приложение С и 5.3.2 | 1 | – |
| 4.2.3 | Пожарная опасность готового изделия | ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044 |  |  |  |
| 4.2.4 | Профиль реакции и плотность свободного вспенивания жесткого пенополиуретана | Приложение E | – | 2 | – |
| 4.2.6 | Содержание закрытых ячеек | [1, 2] | [1, 2] | 3 комплекта | – |
| 4.3.2 | Паропроницаемость | ГОСТ EN 12086 | ГОСТ EN 12086 ≤ 500 cm2 x 50 или > 500 cm2 x 50 | 5 3 | – |

Окончание таблицы 7

| Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | Метод испытаний по | Длина и ширина испытуемого образца, мм, по | Минимальное число измерений для получения одного результата испытаний, по | Дополни-тельные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | ГОСТ EN 1609 | 200 x 200 x 50 | 4 | – |
| 4.3.4 | Прочность на сжатие или предел прочности при сжатии | ГОСТ EN 826 | d ≤ 50:50 x50 50 < d ≤ 100: 100 x 100 | 3 | * |
| 4.3.5 | Ползучесть при сжатии | ГОСТ EN 1606 | d ≤ 50: 50 x 50 d > 50: 100 x 100 | 2 | – |
| 4.3.6 | Звукопоглощение | ГОСТ 31704, ГОСТ 31705 | минимум 10 м2 | 1 | – |
| 4.3.7 | Выделение вредных веществ | В соответствии с требованиями, установленными органами санитарно-эпидемиологического надзора |  |  |  |
| 4.3.8 | Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям | Приложение F | 100 x 100 x 20 или 50 x 50 x 20 | 3 5 | ** |
| 4.3.9 4.3.9; CS(10\Y)i. CC(i1/i2/y)σc. DLT(i)5. APi(d). AWi(d). MUi. Ai. см. карты значений теплопроводности в Приложении Н. | Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | ГОСТ EN 1605 | d < 50: 50 x 50 d > 50: 100 x 100 | 3 | – |
| 4.3.10 | Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности | ГОСТ EN 1604 | 200 x 200 x 30 | 3 | – |
| * Каждое значение должно отвечать требованиям. ** Ни одно отдельное значение не должно быть более чем на 25 % ниже среднего значения, соответствующего постоянному уровню. |  |  |  |  |  |

# 6 Код маркировки

Изготовитель должен присвоить выпускаемой продукции код маркировки, включающий следующие обозначения, за исключением случаев, когда не предъявляется требование к характеристике в 4.3:

| - сокращенное обозначение пенополиуретана | ППУ |
| --- | --- |
| - обозначение настоящего стандарта | ГОСТ |
| - уровень стабильности размеров при заданных значениях температуры и влажности | DS(TH)i |
| - класс по содержанию закрытых ячеек | CCCi |
| - профиль реакции и плотность свободного вспенивания: |  |
| - время старта | CTi (*) |
| - время гелеобразования | GTi (*) |
| - время до исчезновения отлипа | TFTi (*) |
| - плотность свободного вспенивания в ядре (или стакане) | FRCi(*) (или FRB)i (*) |
| - значение водопоглощения при частичном погружении | Wi |
| - уровень прочности на сжатие или предела прочности при сжатии | CS(10\Y)i |
| - уровень ползучести при сжатии | CC(i1/i2/y)σc |
| - уровень деформации при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | DLT(i)5 |
| - коэффициент звукопоглощения | APi(d) |
| - индекс звукопоглощения | AWi(d) |
| - значение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара | MUi |
| - уровень прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям | Ai |
| - декларируемая теплопроводность после старения | см. приложение Н |

Примечание - “i” используется для обозначения соответствующего уровня,

Внутри (*),  заменяется *  на температуру испытания, °C.

Пример кода маркировки для напыляемого ППУ -

ППУ ГОСТ -DS(TH)2-CCC1-CT5(20)-GT15(20)-TFT25(20)-FRC30(20)-CS(Y)3-CC(2%,25) 40-A1

# 7 Оценка соответствия

### Общие положения

Изготовитель или его уполномоченный представитель несет ответственность за соответствие выпускаемых систем жесткого напыляемого пенополиуретана требованиям настоящего стандарта. Оценку соответствия проводят по ГОСТ 31915 на основании типовых испытаний (ITT) и контроля производственного процесса на предприятии (FRC), проводимых изготовителем, включая испытания образцов, отобранных на предприятии.

Соответствие изделия требованиям настоящего стандарта определяют посредством:

- типовых испытаний;

- контроля производственного процесса на предприятии, проводимого изготовителем, включая оценку продукции и испытания образцов, отобранных на предприятии.

Решение об объединении своих продуктов в группы изготовитель принимает в соответствии с ГОСТ 31915. По требованию заказчика (потребителя) изготовитель или его уполномоченный представитель предоставляет декларацию о соответствии.

### Типовые испытания

Типовые испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 31915 и приложением B.

### Контроль производственного процесса на предприятии

Минимальная периодичность испытаний при проведении контроля производственного процесса на предприятии должна соответствовать приведенной в приложении B. При применении косвенных методов испытаний устанавливают их взаимосвязь с прямыми методами испытаний в соответствии с ГОСТ 31915. Для теплопроводности необходимо проверять только начальные значения (без учета старения).

# 8 Маркировка и этикетирование

### Маркировка

Системы жесткого напыляемого пенополиуретана, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны иметь четкую маркировку на этикетке или упаковке и содержать следующую информацию:

-    наименование продукта;

-   наименование или товарный знак, а также юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя;

-   смену или дату изготовления, или идентификационный код;

- термическое сопротивление материала, соответствующее его назначению (см. приложение Н);

-     код маркировки в соответствии с разделом 6;

-  перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности изделий и/или класса пожарной опасности изделий в зависимости от назначения и применения жесткого пенополиуретана;

-    маркировка тары знаками согласно ГОСТ 31340. Если транспортная упаковка одновременно является потребительской, то на нее наносят как транспортную маркировку, так и предупредительную маркировку в соответствии с настоящим стандартом.

Вещества и составы хранят в таре, имеющей маркировку по ГОСТ 14192 и знаки по ГОСТ 19433.

### Техническая информация

Изготовитель систем жесткого напыляемого пенополиуретана должен предоставить следующую техническую информацию:

Общая информация:

- наименование продукта;

- наименование или товарный знак, а также юридический адрес изготовителя;

- перечень марок изоцианатного компонента, допустимых к использованию в составе данной системы жесткого напыляемого пенополиуретана;

- предполагаемая область применения напыляемого пенополиуретана (с указанием возможности напыления на вертикальные поверхности и поверхности с отрицательным углом наклона);

- правила безопасного труда работающих с системой жесткого напыляемого пенополиуретана, правила охраны окружающей среды, правила обращения с отходами;

- условия хранения;

- срок хранения.

Спецификация системы жесткого напыляемого пенополиуретана:

- вязкость компонентов при температуре 35°C;

- дополнительные компоненты в системе жесткого напыляемого пенополиуретана (если необходимы);

- профиль реакции и плотность свободного вспенивания.

Свойства готового ППУ:

- диапазон плотности в изделии;

- температурный диапазон эксплуатации;

- технические характеристики, согласно приложению ZA (таблица ZA.1);

- прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (к различным основаниям);

- другие характеристики, при наличии данных.

Допустимые параметры переработки системы жесткого напыляемого пенополиуретана:

- допустимые параметры окружающей среды (предельные значения);

- необходимость перемешивания полиольного компонента перед применением;

- соотношение смешивания полиольного и изоцианатного компонентов с обязательным указанием допустимого отклонения в процентах;

- допустимый температурный диапазон нагрева компонентов при переработке (макс-мин);

- допустимая толщина одного слоя (мин-макс);

- допустимая влажность основания (раздельно для различных пористых подложек если применимо);

- допустимый диапазон температур подложки (основания);

- иные особенности переработки, если такие существуют.

# Приложение A

# (обязательное)

# Определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности после старения

А.1 Введение

Изготовитель несет ответственность за определение декларируемых значений теплового сопротивления и теплопроводности после старения. Он должен доказать соответствие продукта его заявленным значениям. Заявленные значения теплового сопротивления и теплопроводности продукта после старения являются ожидаемыми показателями этих свойств в течение экономически обоснованного срока службы продукта при эксплуатации в нормальных условиях. Значения оцениваются на основе измеренных значений при нормальных условиях.

А.2 Исходные данные

Для определения декларируемых значений термического сопротивления и/или теплопроводности изготовитель должен иметь не менее 10 результатов испытаний, полученных при проведении прямых лабораторных испытаний на предприятии или испытаний, полученных третьей независимой стороной. Прямые испытания проводят через определенные интервалы времени в течение периода, составляющего последние 12 мес. Если получено менее 10 результатов испытаний, период времени для проведения испытаний может быть увеличен, пока не будут получены 10 результатов. Этот период не должен превышать трех лет, в течение которых выпускаемый продукт и условия производства практически не изменяются.

Для новых видов продуктов проверку термического сопротивления и/или теплопроводности после 10 лет старения выполняют минимум на трех партиях.

Декларируемые значения рассчитывают методом, указанным в A.3.

А.3 Декларируемые значения

А.3.1 Общие положения

Декларируемые значения по рассчитанным значениям определяют согласно требованиям, изложенным в 4.2.2 с использованием правил округления.

А.3.2 Определение термического сопротивления и теплопроводности, декларируемых одновременно

Декларируемые значения термического сопротивления и теплопроводности после старения определяют из расчетных значений, вычисленных по формулам (А.1) - (А.3).

λ90/90 = λ средн,а + k·Sλa,								(A.1)

,                                                                                   (A.2)

(A.3)

A.3.3 Определение декларируемого термического сопротивления

Декларируемое значение определяют из расчетного значения, вычисленного по формулам (А.4) и (А.5.).

(A.4)

(A.5)

Значение коэффициента k принимают по таблице А.1.

Таблица A.1 — Значения коэффициента k для одностороннего 90 %-ного толерантного интервала с уровнем доверия 90 %

| Число результатов испытаний | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение k | 2,07 | 2,01 | 1,97 | 1,93 | 1,90 | 1,87 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,74 |
| Число результатов испытаний | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2 000 | - |
| Значение k | 1,71 | 1,70 | 1,66 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,47 | 1,39 | 1,36 | 1,32 | 1,282 |

Примечание  Значения коэффициента k для результатов испытаний, число которых не указано в настоящей таблице, определяют методом линейной интерполяции.

# Приложение B

# (обязательное)

# Типовые испытания (ITT) и контроль производственного процесса на предприятий (FPC)

Таблица B.1 — Минимальное число испытаний при ITT и минимальная периодичность испытаний продукта

| Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | ITTa, b, d минимальное число испытаний | FPCa, минимальная периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Термическое сопротивление и теплопроводность | не менее 10 испытаний, при этом не менее 4 испытаний ITT | Проверка каждой партииe |
| 4.2.3 | Подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности | 1 | В соответствии с положениями действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 4.2.4 | Профиль реакции и плотность свободного вспенивания пенополиуретана | 4 | 1 раз в партии |
| 4.2.6 | Содержание закрытых ячеек | 4 | 4 раза в год или раз в каждой партии, если в год выпускается меньше 4 партий |
| 4.3.2 | Паропроницаемость | 4 | 1 раз в 5 лет |
| 4.3.3 | Водопоглощение при кратковременном погружении | 4 | Проверка каждой партии |
| 4.3.4 | Прочность на сжатие или предел прочности при сжатии | 4 | 4 раза в год или раз в партии, если в год выпускается меньше 4 партий |
| 4.3.5 | Ползучесть при сжатии | 4 | 1 раз в 10 лет |
| 4.3.6 | Звукопоглощение | 4 | 1 раз в 5 лет |
| 4.3.7 | Выделение вредных веществ | с | с |
| 4.3.8 | Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям | 4 | 1 раз в 5 лет |
| 4.3.9 | Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры | 4 | 1 раз в 5 лет |
| 4.3.10 | Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности | 4 | 1 раз в 5 лет |
| Окончание таблицы В.1 |  |  |  |
| Номер пункта настоящего стандарта | Наименование показателя | ITTa, b, d минимальное число испытаний | FPCa, минимальная периодичность испытаний |
| Приложение C | Теплопроводность после ускоренного старения согласно С.4.2 | 4 | 1 раз в 2 года |
|  | Метод ускоренного старения согласно C.4.4 | 4 |  |
|  | Непроницаемость оболочек для диффузии согласно C.5.1 | 4 |  |
|  | Проверка нормальности согласно C.5.2 | 4 |  |
| a В соответствии с ГОСТ 31915 под минимальной периодичностью, выраженной в результатах испытаний, понимают минимальное число испытаний, проводимых для каждой партии. В дополнение к частоте испытаний, указанной выше, испытания должны повторяться после изменений или модификаций соответствующих свойств, которые могут повлиять на соответствие продукта стандарту. b ITT, см. ГОСТ 31915; действует только, если свойства декларирует изготовитель. C В соответствии с требованиями, установленными органами санитарно-эпидемиологического надзора. d Минимальное число испытаний допускается уменьшить в соответствии с ГОСТ 31915. В случае долговременных первичных испытаний по определению теплотехнических и механических показателей результаты испытаний (типовых) идентичных продуктов, произведенных на других предприятиях или на другой технологической линии, признают до тех пор, пока не завершатся испытания на новом предприятии или технологической линии. e Все партии проверяют начальным или непрямым тестированием, режим испытаний будет следующим: Если количество партий ≤ 4 – каждая партия проверяется прямым и непрямым тестированием; Если количество партий > 4 – каждая партия проверяется непрямым тестированием, минимум 4 партии проверяют прямым тестированием. Частота производства партий может быть разной и метод контроля также может меняться в зависимости от изготовителя. Однако контроль состава продуктов должен быть максимально точным. |  |  |  |

# Приложение C

# (обязательное)

# Определение термического сопротивления и теплопроводности с учетом старения

  - Общие положения

Настоящее приложение устанавливает методы определения теплотехнических показателей изделий после старения вследствие изменения с течением времени состава газа в ячейках. Данные методы позволяют прогнозировать средний показатель старения за 25 лет.

Определение значений термического сопротивления и теплопроводности с учетом старения проводят методом прямого измерения (процедура ускоренного старения, C.4) или путем комбинации стандартного метода испытания и метода вычисления (методика с фиксированным приращением, C.5). Процедура отбора изделий и подготовка образцов для испытаний для обоих методов приводится в соответствии с C.2.

Блок-схема альтернативных методов определения теплопроводности с учетом старения приведена на рисунке С.1.

Методы, позволяющие учесть старение, указанные в C.4 и C.5, разработаны прежде всего для продуктов ППУ, содержание закрытых ячеек в которых выше или равно 90% и которые изготовлены при использовании вспенивающих агентов с высокой молекулярной массой, таких как гидрофторуглероды (HFC 134a, 245fa, 227ea, 365mfc, 141b), которые в основном остаются в ячейках продукта в течение длительного периода времени, значительно превышающего разумный, экономически оправданный срок службы. По этой причине эти вспениватели называют «стабильными», т.е. устойчивыми к диффузии. Они могут применяться в смесях друг с другом, а также в смеси с диоксидом углерода (CO2). CO2 является «нестабильным» вспенивающим агентом, способным очень быстро диффундировать из ячеек. Таким образом, изменение термического сопротивления ППУ при старении обусловлено диффузией воздуха, направленной внутрь ячеек и обратной диффузией СО2, в случаях, когда эти процессы не ограничены наличием с внешних сторон непроницаемой для диффузии оболочкой.

Для продуктов, с содержанием закрытых ячеек менее 90 %, а именно относящихся к классам CCC1, CCC2 и CCC3 методика фиксированных приращений согласно С.5. не применима, поэтому единствено пригодными являются методы, указанные в C.4.1, C.4.2 и C.4.3.

Для продуктов ППУ, в которых СО2 является единственным вспенивателем также применимы только методики C.4.1, C.4.2 и C.4.3.

Для систем, в которых в качестве вспенивателя используют смесь «стабильных» вспенивающих агентов применяются следующие процедуры:

- если используется методика ускоренного старения согласно C.4, величина безопасного приращения по таблице C.1 берется для вспенивающего агента в смеси с максимальным значением приращения;

- если используется методика фиксированных приращений согласно C.5, то величина приращения определяется по результатам проверки нормальности; если результат проверки хотя бы для одного из вспенивающих агентов в составе смеси ниже необходимого предельного значения, то для определения теплопроводности после старения необходимо использовать соответствующее данному вспенивающему агенту приращение из таблицы С.2.

Если новые вспенивающие агенты имеют характеристики «стабильных» (т.е. их коэффициенты диффузии подобны установленным значениям гидрофторуглеродов), допускается применять методики старения, указанные в настоящем приложении. Может потребоваться установление новых значений для методики фиксированных приращений (C.5) и других значения безопасных приращений для методики ускоренного старения (C.4).

  - Отбор образцов и подготовка образцов к испытанию

Изготавливают образцы жесткого пенополиуретана, включая облицовку (при наличии), согласно приложению D. Размеры изготовленных образцов по площади и толщине должны быть не меньше указанных в ГОСТ 31925-2011 (таблица А.1), или соответствовать по толщине максимальным размерам изделия.

До вырезания образцов для испытаний изделие из жесткого пенополиретана выдерживают при температуре (23 ± 3)°C и относительной влажности (50 ± 10)% в течение минимум 16 ч.

Образцы для испытаний вырезают из срединной части изделия. Образцы должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 31925-2011 (таблица А.1). Облицовку на образцах сохраняют при условии, что ее наличие не влияет на результаты измерения термического сопротивления.

  - Определение начального значения теплопроводности

Начальное значение теплопроводности определяют по результатам измерений термического сопротивления в период от 1 до 8 суток после изготовления образца.

Подготовку образцов для измерения теплопроводности проводят в соответствии с требованиями C.2.

Теплопроводность образцов измеряют по ГОСТ 31925, ГОСТ 31924 с учетом условий 5.3.2. настоящего стандарта.

Рассчитанное начальное значение теплопроводности указывают с округлением до 0,0001 Вт/(мК).

Тест нормальности: старение образца толщиной 20 мм в течении 21 сут при температуре 70°С

Определение значений λ с учетом старения

Статистические отклонения (см. С.6)

Тест ускорения старения С.4.4

Метод фиксированных приращений (см. С.5)

Измерение начального значения λ

Метод ускоренного старения (см. С.4)

Измерение начального значения λ

Статистические отклонения (см. С.6)

Окончание

Округление до следующего уровня 0,001 мВт/(м.К)

Проверьте облицовку (отсутствует/открытая или газонепроницаемая) – см. С.5.1. Добавление к начальному значению λ фиксированных приращений по таблице C.2

Измерение значений λ через 175 сут при температуре 70°С

(см. С.4.2)

Проверьте облицовку (отсутствует/открытая или газонепроницаемая) – см. С.5.1. Добавление приращения по таблице C.1

Рост λ предельных значений?

Без теста ускорения старения С.4.4

Сравнение результатов старения образца толщиной 20 мм срединной части при 23°С и 70°С (см. С.4.4)

Корректировка приращения (см. С.4.4)

Статистические отклонения

(см. С.6)

Округление до следующего уровня 0,001 мВт/(м.К)

Округление до следующего уровня 0,001 мВт/(м.К)

Окончание

Окончание

Рисунок С.1 - Блок-схема альтернативных методов старения

  - Определение теплопроводности методом ускоренного старения

    - Метод испытаний

Теплопроводность методом ускоренного старения определяют следующим образом:

- определяют теплопроводность после ускоренного старения в соответствии с C.4.2;

- полученное значение теплопроводности увеличивают на безопасное приращение в соответствии с C.4.3.

Для воздухопроницаемых изделий ускоренное старение допускается подтверждать в соответствии с С.4.4. В зависимости от результата подтверждения безопасное приращение по С.4.3 может быть уменьшено в соответствие с С.4.5.

    - Определение теплопроводности после ускоренного старения

Для испытаний берется образец целиком, включая облицовки, если они имеются. Размеры образцов изделия по длине и ширине в зависимости от толщины должны быть не менее указанных в ГОСТ 31925 (таблица А.1) или соответствовать максимальным размерам изделия по толщине. Для изделий с воздухонепроницаемой облицовкой максимальные размеры образцов должны быть равными 800×800 мм.

Значение теплопроводности после ускоренного старения определяют по термическому сопротивлению на образцах, прошедших испытания методом ускоренного старения.

Процедуру ускоренного старения начинают не ранее чем через 1 сут и не позднее чем через 50 сут после изготовления изделия.

Образцы изделий выдерживают при температуре (70 ± 2)°C в течение (175± 5) сут.

Затем для измерения термического сопротивления испытуемые образцы подготавливают в соответствии с C.2.

Измерение термического сопротивления образцов проводят согласно ГОСТ 31925, ГОСТ 31924 с учетом условий  5.3.2. настоящего стандарта.

Значение теплопроводности после ускоренного старения, рассчитанное по измеренному значению термического сопротивления, указывают с округлением до 0,0001 Вт/(мК).

    - Добавление безопасных приращений (применимо только для методики ускоренного старения)

Значение, полученное в C.4.2, увеличивают на безопасное приращение, указанное в таблице C.1.

Таблица C.1 — Безопасное приращение для добавления к измеренному значению теплопроводности после ускоренного старения

| Тип ППУ/ облицовки | Вспенивающий агентa | Значения безопасного приращения для изделий номинальной толщины dN≤80 мм Вт/(мК) | Значения безопасного приращения для изделий номинальной толщины dN≥80 мм Вт/(мК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Без облицовки | HFC 245fa, 365mfc, 227ea, 141b | 0,001 0 | 0,002 0 |
|  | HFC 134a | 0,001 5 | 0,002 5 |
| С воздухопроницае-мой облицовкой | HFC 245fa, 365mfc, 227ea, 141b | 0,001 0 | 0,001 5 |
|  | HFC 134a | 0,001 5 | 0,002 0 |
| С воздухонепроница-емой облицовкойb | HFC 134a, 245fa, 365mfc, 227ea, 141b | 0,001 0 | 0,001 0 |
| a Безопасное приращение для изделий, в которых СО2 является единственным вспенивающим агентом в настоящее время, не определены, и будут добавлены при накоплении достаточного количества данных. bСм. C.5.1 для определения понятия «воздухонепроницаемая облицовка». |  |  |  |

По запросу, изготовитель должен указать тип вспенивающего агента, применяемый при изготовлении изделий.

Значение теплопроводности, увеличенное на безопасное приращение, округляют до 0,0001 Вт/(мК) и указывают как значение теплопроводности после старения при отсутствии других данных для подтверждения ускорения старения. (см. C.4.4 и C.4.5).

С.4.4 Тест ускорения старения (по усмотрению изготовителя и только для изделий с воздухопроницаемой облицовкой в сочетании с методикой ускоренного старения)

Образцы для испытаний, отобранные через 1-8 сут. после изготовления изделия, выдерживают в течение 16 ч при температуре (23±3) °C и относительной влажности воздуха (50±10)%.

Из срединной части изделия вырезают два расположенных рядом образца для испытаний с размерами не менее 200 мм в длину и ширину, толщиной 20 (+2/-0) мм.

Определяют начальные значения теплопроводности двух испытуемых образцов согласно C.3. Начальные значения теплопроводности не должны отличаться более чем на 0,0005 Вт/(мК). В случае больших отклонений следует выбрать новые образцы для испытаний.

Один из образцов выдерживают при температуре (70±2)°C, а другой - при температуре (23±3)°C в течение времени, за которое в обоих случаях происходит увеличение теплопроводности образцов от 0,003 Вт/(мК) до 0,004 Вт/(мК). Определяют не менее шести значений теплопроводности для каждого испытуемого образца в указанном диапазоне увеличения теплопроводности.

Перед каждым измерением теплопроводности образец, подвергающийся ускоренному старению при температуре 70°C, кондиционируют в течении 1-2 ч при комнатной температуре. В качестве времени старения для такого образца необходимо учитывать фактическое время выдержки при температуре 70°C.

По графику полученных значений теплопроводности во время старения при температуре 70°С и при температуре 23°С определяют коэффициент, посредством которого временные оси смещают до совпадения кривых старения при температуре 70°С и при температуре 23°С. Коэффициент смещения временных осей, при котором получают наибольшее соответствие при наложении кривых старения, является искомым коэффициентом ускорения, который указывают с точностью до одной значащей цифры после запятой.

С.4.5 Определение теплопроводности после ускоренного старения с учетом коэффициента ускорения (по усмотрению изготовителя и только для изделий с воздухопроницаемой облицовкой в сочетании с методикой ускоренного старения)

Если изготовитель выполняет тест на ускорение старения согласно C.4.4, то значение теплопроводности изделия, полученное по C.4.3, может быть откорректировано следующим образом:

- при значении коэффициента ускорения более 12 соответствующее добавленное приращение, выбранное по таблице C.1, вычитают;

- при значении коэффициента ускорения в пределах от 8 до 12 полученное согласно С.4.3 значение теплопроводности уменьшают на 0,001 Вт/(м·K);

- во всех других случаях значения теплопроводности согласно C.4.3 остаются неизменными.

Значение теплопроводности с учетом старения указывают с округлением до 0,0001 Вт/(м·К).

  - Метод фиксированных приращений

    - Условия применения метода

Метод фиксированных приращений допускается применять только в случаях:

- изделие соответствует требованиям испытания по C.5.2, за исключением изделий, где CO2 является единственным вспенивающим агентом;

- изделия, в которых CO2 является единственным вспенивающим агентом, имеют содержание закрытых ячеек не менее 90%, согласно [1, 2];

- изделие содержит любой из вспенивающих агентов, таких как гидрофторуглероды или их смесь с CO2, или только CO2;

- изделие нанесено таким образом, что его облицовки можно рассматривать как воздухонепроницаемые, такие облицовки должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 50 мкм или, если подтверждено аналогичное свойство облицовки из другого материала. Облицованные изделия, в которых не происходит увеличение значения теплопроводности более чем на 0,001 Вт/(м·К) после выдерживания в течение (175±5) дней при температуре (70±2)°C, считаются изделиями с воздухонепроницаемой облицовкой (максимальные размеры образца 800 мм×800 мм, максимальная толщина 50 мм);

- размеры прямоугольных изделий с воздухонепроницаемой облицовкой составляют не менее 600×800 мм;

Для изделий с воздухонепроницаемой облицовкой меньших размеров, чем указанные предельные значения, применяют метод по C.4, или для воздухопроницаемой облицовки применяют значения фиксированных приращений из таблицы C.2.

    - Тест нормальности

Испытания изделий, изготовленных с применением «стабильных» вспенивающих агентов, необходимо проводить в соответствии со следующими требованиями:

- образцы изделия отбирают через 1 – 8 сут после изготовления, выдерживают в течение 16 ч при температуре (23±3) °C и относительной влажности воздуха (50±10)%;

- образец для испытаний вырезают из срединной части изделия размерами не менее 200 мм в длину и ширину, толщиной 20 (+2/-0) мм;

-  начальное значение теплопроводности испытуемого образца определяют согласно C.3;

- испытуемый образец выдерживают при температуре (70±2)°С в течение (21±1) сут;

- после повторного выдерживания в течение 16 ч при температуре (23±3) 0С и относительной влажности воздуха (50±10)% определяют значение теплопроводности испытуемого образца после старения согласно ГОСТ 31925,  ГОСТ 31924 с учетом условий 5.3.2.

Разность между значением теплопроводности после старения и начальным значением не должна превышать 0,0060 Вт/(мК) для изделий, изготовляемых с 245fa, 227ea, 365mfc, 141b и 0,0075 Вт/(мК) для изделий, изготовленных с агентом 134a.

Если разность превышает указанные предельные значения, метод фиксированных приращений неприменим, а значение теплопроводности после старения определяют в соответствии с C.4.

    - Расчет значения теплопроводности с учетом старения

Значение теплопроводности с учетом старения рассчитывают, прибавляя соответствующее значение фиксированного приращения, приведенное в таблице С.2, к начальному значению теплопроводности.

Начальное значение теплопроводности определяют в соответствии с C.3.

Рассчитанное таким образом значение теплопроводности с учетом старения указывают с округлением до 0,0001 Вт/(мК).

Таблица C.2 - Приращения для расчета значений теплопроводности с учетом  старения

| Вспени-вающий агент | Значение приращения, Вт/(мК) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид облицовки (покрытия) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует или воздухопроницаемая |  |  | Воздухонепроницаемая |  |  | Обе стороны воздухо-непроница-емые |
|  | Номинальная толщина |  |  |  |  |  |  |
|  | dN<80 мм | 80мм≤dN< 120 мм | dN ≥120 мм | dN<40 мм | 40мм≤ dN<60 мм | dN≥60 мм |  |
| HFCs 245fa, 227ea и 365mfc, 141b | 0,006 0 | 0,004 8 | 0,003 8 | 0,006 0 | 0,004 8 | 0,003 8 | 0,001 5 |
| HFC 134a | 0,007 5 | 0,006 5 | 0,005 5 | 0,007 5 | 0,006 5 | 0,005 5 | 0,002 5 |
| 100 %CO2 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,006 0 |

По запросу изготовитель указывает вспенивающий агент, применяемый для изготовления изделия.

  - Декларирование термического сопротивления и теплопроводности после старения

    - Общие положения

Значение статистического разброса, учитываемого в расчетах согласно приложению А для декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности, рассчитывают с применением начальных значений теплопроводности или значений теплопроводности после старения.

Начальные значения определяют в соответствии с С.З, значения теплопроводности после старения – в соответствии с С.4 или С.5.

    - Группы изделий

Изготовитель должен декларировать или:

- отдельные значения показателей теплотехнических свойств каждого изделия каждой о толщины, определяя при этом значение λ90/90 для каждой толщины каждого изделия;

или

- значение показателя теплотехнических свойств для группы изделий одной толщины или диапазона толщин, где значение λ90/90 изделий этой группы характеризует заданный диапазон толщин. В отдельные группы объединяют изделия без облицовки или с воздухопроницаемой облицовкой, изделия с воздухонепроницаемой облицовкой с одной из сторон и изделия с воздухонепроницаемой облицовкой с двух сторон.

Ихготовитель определяет необходимость объединения изделий в группы и состав групп. При определении теплотехнических значений групп, объединяющих все толщины или диапазон толщин продукта, должны быть учтены статистистические данные измеренных значений теплопроводности образцов изделий малой, средней и большой толщины.

Для каждой группы изделий определяют не менее десяти значений начальной теплопроводности или теплопроводности с учетом старения.

    - Расчет значений  и с применением начальных значений теплопроводности

;								(С.1)

Или

;								(С.2)

,										(С.3)

где:

, ,  определяют с применением начальных значений теплопроводности, измеренных в соответствии с приложением A.

Приращение значения теплопроводности после старения определяют как среднее значение прироста теплопроводности по результатам измерений для двух образцов, через разность между значением теплопроводности с учетом старения, согласно C.4, и начальным значением теплопроводности, измеренным согласно C.3. Два образца для испытаний отбирают из одного изделия, идентифицированного в группе изделий как самое неблагоприятное (например, изделие с наименьшей толщиной).

Фиксированное приращение значение теплопроводности ∆λf после старения – приращение в соответствии с C.5. Для группы изделий применяют фиксированное приращение после старения, получаемое по самому неблагоприятному изделию в пределах этой группы (имеющего максимальное значение приращения)

    - Расчет значений  и с применением значений теплопроводности после старения

,									(С.4)

,									(С.5),

где:

, ,  вычисляют из измеренных значений теплопроводности после старения в соответствии с приложением A.

# Приложение D

# (обязательное)

# Подготовка образцов

  - Общие положения

Изготавливают образец напыляемого пенополиуретана, отражающего реальные условия эксплутации и требования метода испытаний.

  - Методика

Подготавливают плоский лист размером не менее 1000x700 мм. При необходимости нанести антиадгезионный состав. Напылить систему компонентов жесткого пенополиуретана на горизонтальный лист в соответствии с рекомендациями изготовителя, чтобы получить образец толщиной не менее 50 мм. Напыление образца проводится, как минимум, двумя отдельными слоями (на срезе должна быть видна граница таких слоев). После отверждения, не менее чем через 16 ч, следует удалить плоский лист от полученного пенополиуретана (изделия) и обрезать ППУ не менее 50 мм со всех сторон, чтобы получить образцы для испытаний с требуемыми размерами.

Для измерения теплопроводности должны учитываться условия конечного применения изделия. Например, если в реальных условиях эксплуатации напыляемый пенополиуретан будет нанесен на воздухонепроницаемую поверхность и иметь (или не иметь) воздухонепроницаемое покрытие, то образец для испытаний должен моделировать соответствующие условия, т.е. расчет теплопроводности должен быть проведен для возможных условий применения изделия: с наличием воздухонепроницаемой/воздухопроницаемой облицовки с одной или двух сторон, и без нее.

Примечание  Обычно технология напыляемого пенополиуретана предполагает получение нужной толщины путем последовательного нанесения слоев материала. Поэтому образец для испытаний будет иметь, как минимум, два слоя, разделенных адгезионной коркой. Однако некоторые марки систем компонентов жесткого пенополиуретана наносят в один слой, соответственно в таких случаях допускается изготовление образца путем однослойного нанесения.

# Приложение E

# (обязательное)

# Определение профиля реакции и плотности свободного вспенивания жесткого пенополиуретана

  - Общие положения

Данный метод используется для измерения скорости реакции и плотности свободного вспенивания полиуретана.

  - Методы испытаний

Компоненты жесткого пенополиуретана смешивают в соответствии с рекомендациями изготовителя, чтобы получить небольшое количество жесткого пенополиуретана, которое позволит определить особенности профиля реакции и плотность свободного вспенивания жесткого пенополиуретана.

  - Необходимое оборудование

    - Мешалка с двигателем с диапазоном скоростей от 1500 мин-1 до 3500 мин-1.

E 3.2 Весы с точностью 0,1г, ГОСТ OIML R 76-1-2011.

E 3.3 Секундомер с точностью 0,5 с, ГОСТ 8.423-81.

E 3.4 Бумажные или пластиковые стаканы емкостью от 0,3 л до 1л.

E 3.5 Термометр с точностью 0,5°C, ГОСТ 29224–91 (ИСО 386–77).

  - Методы испытаний

    - Предварительная подготовка полиольного компонента

Поместить в стакане на 1 л (см. E.3.4) больше полиольного компонента, чем потребуется впоследствии для получения жесткого пенополиуретана для испытаний. Выдержать полиольный компонент при (20±1)°C или в соответствии с технической информацией изготовителя.

    - Образование жесткого пенополиуретана

Взвесить количество полиольного компонента (3.1.4), указанное изготовителем, и поместить в стакан емкостью от 0,3 до 0,8 л. Добавить требуемое количество изоцианатного компонента в соответствии с соотношением смешивания. Немедленно перемешать смесь, используя мешалку с двигателем (см. E.3.1). Перемешивать следует в течение времени, равном половине времени старта, или в соответствии с рекомендациями изготовителя. При необходимости вылить смесь компонентов в стакан емкостью от 0,5 до 1 л и определить время старта (3.1.5), время гелеобразования (3.1.6) и время до исчезновения отлипа (3.1.7).

    - Представление данных профиля реакции

Данные представляют следующими символами и соответствующим значением в секундах и градусах (°C). Следует указать точные условия, использованные для получения результатов (см. Е.4).

CT (*) - время старта (в секундах), например, CT5 (20);

GT (*) - время гелеобразования (в секундах), например, GT15 (20);

TFT (*) - время до исчезновения отлипа (в секундах), например, TFT25(20).

  - Плотность свободного вспенивания пенополиуретана

    - Общие положения

Плотность свободного вспенивания пенополиуретана определяют методом измерения плотности пенополиуретана в ядре, описанным в E.5.2, или методом измерения плотности пенополиуретана в стакане (см. E.5.3), согласно рекомендации изготовителя.

    - Плотность свободного вспенивания пенополиуретана в ядре

Следует вырезать образец для испытаний размерами 50×50×100 мм из срединной части пенополиуретана, полученного в стакане на 1 л, и измерить плотность образца согласно ГОСТ EN 1602.

    - Плотность свободного вспенивания пенополиуретана в стакане

Для определения данного значения следует срезать (удалить с помощью ножа) пенополиуретан, который находится выше края стакана. Измерить вес оставшегося пенополиуретана в стакане и его объем.

    - Представление результатов плотности свободного вспенивания пенополиуретана

Плотность свободного вспенивания пенополиуретана представляют как плотность свободного вспенивания пенополиуретана в ядре (FRC) (см. E.5.2), или плотность свободного вспенивания в стакане (FRB) (см. E.5.3) в кг/м3. Следует указать точные условия, проведения испытаний (см. E.3 и E.4).

# Приложение F

# (обязательное)

# Определение прочности растяжения перпендикулярно к лицевым поверхностям

  - Общие положения

Определяется адгезия жесткого ППУ к основанию (подложке) путем измерения адгезионной прочности между жестким пенополиуретаном и подложкой или когезионной прочности жесткого пенополиуретана.

  - Необходимые материалы и инструменты

  - Подложка из фиброцементной плиты размером не менее 300х300мм.

  - Адгезив (клей) с прочностью сцепления выше, чем ожидаемая прочность адгезии жесткого ППУ к основанию (подложке) или когезионная прочность пенополиуретана.

  - Пила циркуляционная для распиливания жесткого пенополиуретана совместно с подложкой.

  - Оборудование для определения предела прочности при растяжении по ГОСТ EN 1607–2011.

  - Подготовка образца и условия проведения испытаний

Следует выдержать подложку (F.2.1) при температуре (20±2)°C. Напылить жесткий пенополиуретан на подложку в соответствии с рекомендациями изготовителя, чтобы создать образец с толщиной пенополиуретана не менее 30 мм. Необходимо выдержать образец при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (50±5)% не менее 24 ч.

  - Подготовка проверочных образцов

Вырезать из подготовленного ППУ 5 образцов для испытаний размером 50×50мм или 100×100мм и уменьшить на них толщину пенополиуретана до (20±2)мм.

  - Методика испытаний

Используя адгезив (клей) (F.2.2), закрепить образцы на оборудование (установке) для проверки прочности на растяжение (F.2.4), таким образом, чтобы подложка была закреплена на одной пластине, а жесткий пенополиуретан – на другой. Для каждого образца следует выполнить порядок действий, указанный в разделе 7 ГОСТ EN 1607–2011 и записать предел прочности, при котором образец разрушается, зафиксировав характер разрушения: отрыв от основания или разрыв по слою пенополиуретана. В обоих случаях результаты должны быть представлены как – прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа.

  - Результаты испытаний

Результаты измерений прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям представляют как среднее значение  с указанием  характера отрыва: отрыв от основания или когезионный разрыв по слою пенополиуретана;

– прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (кПa);

– место отрыва (по стыку подложки и ППУ или по слою самого ППУ).

# Приложение G

# (справочное)

# Пример определения значения теплопроводности и термического сопротивления материала с учетом старения

Примечание - Значения в примере даны только для иллюстрации и не являются типичными значениями для ППУ.

Известны четырнадцать значений теплопроводности после старения, полученных прямыми измерениями в соответствии с. 5.3.2 (таблица G.1), соответственно, вычисляется среднее значение теплопроводности после старения - среднее арифметическое из четырнадцати результатов.

(G.1)

Таблица G.1 - Результаты испытаний теплопроводности

| Номер результата | λ Вт/(мК) |
| --- | --- |
| 1 | 0,0366 |
| 2 | 0,0390 |
| 3 | 0,0382 |
| 4 | 0,0378 |
| 5 | 0,0410 |
| 6 | 0,0412 |
| 7 | 0,0397 |
| 8 | 0,0417 |
| 9 | 0,0415 |
| 10 | 0,0402 |
| 11 | 0,0417 |
| 12 | 0,0406 |
| 13 | 0,0408 |
| 14 | 0,0421 |

Коэффициент k, относящийся к количеству доступных результатов (т.е. в данном случае - 14), определяют из таблицы A.1, k=1,90. Расчетное значение  среднеквадратического отклонения термического сопротивления  определяют по формуле A.2:

(G.2)

Расчетное значение теплопроводности с учетом старения, λ90/90, определяют по формуле A.1:

λ90/90 = 0,0401 + 1,900,00166 = 0,0433 Вт/(мK)

Итоговое декларируемое значение теплопроводности с учетом старения получают округлением в большую сторону до ближайшего 0,001 Вт/(мK) в соответствии с правилами округления в 4.2.1, 0,044 Вт/(мK).

Для продуктов с номинальной толщиной 80 мм расчетное значение термического сопротивления с учетом старения, R90/90, определяют по формуле А.3:

R90/90 = 0,080 / 0,0433 = 1,848 м2К/Вт

Итоговое значение термического сопротивления с учетом старения получают округлением в меньшую сторону до ближайшего 0,05 м2К/Вт в соответствии с правилами округления в 4.2.1, полученное значение - 1,80 м2К/Вт.

# Приложение H

# (справочное)

# Рекомендации для составления карт значений термического сопротивления

- Общие положения

Карта значений термического сопротивления представляет собой таблицу с заявленными значениями теплопроводности после старения для разных толщин напыляемой теплоизоляции и соответствующими им значениями заявленного термического сопротивления.

Примеры диаграмм в таблицах Н.1, Н.2 и Н.3 показывают тепловые характеристики после старения как функцию толщины для разных условий применения напыляемого пенополиуретана. Например, таблица Н.3 для случая, когда напыление ППУ проводят на воздухонепроницаемую подложку, а внешняя поверхность ППУ также герметизируется для предотвращения диффузии газов путем нанесения непроницаемого покрытия. Данные таблицы H.2 отражают случай, когда напыление ППУ проведено на  непроницаемую подложку, но внешняя поверхность при этом не герметична и не имеет воздухонепроницаемого покрытия. Данные таблицы Н.1 применяют, когда газовая диффузия возможна с обеих сторон ППУ. Изготовитель вычисляет значения сопротивления теплопередаче для заполнения таблиц, руководствуясь методикой, изложенной в Н.3.

По определению, начальные значения теплопроводности не зависят от толщины изоляции. Однако, приращения или безопасные приращения, используемые для определения теплопроводности после старении (см. приложение С), могут меняться в зависимости от номинальной толщины. По этой причине теплопроводность после старения указывают в таблицах как функцию толщины изоляции.

Таблица Н.1 - Пример карты значений термического сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса CCC4: без облицовок, препятствующих диффузии (см. приложение C).

| Тип поверхности: без облицовок, препятствующих диффузии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина | Декларируемая теплопроводность после старения , Вт/м·K | Уровень термического сопротивления , м2К/Вт |
| 30 мм |  |  |

Таблица Н.2 - Пример карты значений термического  сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса CCC4: с облицовкой, препятствующей диффузии с одной из сторон (см. приложение C).

| Тип поверхности: с облицовкой, препятствующей диффузии с одной из сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина | Декларируемая теплопроводность после старения , Вт/м·K | Уровень термического сопротивления , м2К/Вт |
| 30 мм |  |  |

Таблица Н.3 - Пример карты значений термического сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса CCC4: с облицовками, препятствующими диффузии с обеих сторон (см. приложение C).

| Тип поверхности: с облицовками, препятствующими диффузии с обеих сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина | Декларируемая теплопроводность после старения , Вт/м·K | Уровень термического сопротивления , м2К/Вт |
| 30 мм |  |  |

- Методика составления карт значений для изготовителя

- Карты значений для поверхностей без облицовок, препятствующих диффузии

В заголовке таблицы указать термин «без облицовок, препятствующих диффузии».

Выбрать диапазон толщин в интервале предполагаемого назначения напыляемого ППУ.

Для каждого значения толщины ППУ определить декларируемую теплопроводность после старения (Вт/м·K) согласно C.4, и выбрать безопасные приращения из таблицы C.1 для значения теплопроводности после ускоренного старения или приращения для расчетного значения после старения из таблицы C.2.

Для каждого значения толщины нужно вычислить соответствующее термическое сопротивление  по формуле

(Н.1)

Значения теплопроводности и термического сопротивления нужно указывать следующим образом:

– для толщин указывают интервал 5 мм;

– вставить соответствующее значение теплопроводности после старения, округлить до 0,001 Вт/м·K;

– вставить соответствующее декларируемое значение термического сопротивления , округлить до 0,05 м2·К/Вт.

Вставить данные значения в таблицу по примеру, представленному в таблице Н.4.

Таблица Н.4 – Пример карты значений термического сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса CCC4, вспениватель HFC365mfc, 227ea, 245fa или 141b: обе поверхности подвержены диффузии

| Тип поверхности: нет облицовок, обе поверхности подвержены диффузии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | Заявленная теплопроводность после старения, Вт/м·K | Уровень термического сопротивления , м2К/Вт |
| 40 | 0,028 | 1,45 |
| 45 | 0,028 | 1,60 |
| 50 | 0,028 | 1,80 |
| 55 | 0,028 | 1,95 |
| 60 | 0,028 | 2,15 |
| 65 | 0,028 | 2,30 |
| 70 | 0,028 | 2,50 |
| 75 | 0,028 | 2,70 |
| 80 | 0,027 | 3,00 |
| 85 | 0,027 | 3,15 |
| 90 | 0,027 | 3,35 |
| 95 | 0,027 | 3,55 |
| 100 | 0,027 | 3,75 |
| 105 | 0,027 | 3,90 |
| 110 | 0,027 | 4,10 |
| 115 | 0,027 | 4,30 |
| 120 | 0,026 | 4,65 |
| 125 | 0,026 | 4,85 |

- Карты значений для случаев, когда одна поверхность подвержена диффузии, а вторая имеет облицовку, препятствующую диффузии

В заголовке таблицы указать термин «с облицовкой, препятствующей диффузии, с одной из сторон».

Выбрать диапазон толщин в интервале предполагаемого назначения напыляемого ППУ.

Для каждого значения толщины следует определить декларируемую теплопроводность после старения  (Вт/м·K) согласно C.4, выбирая правильные безопасные приращения из таблицы C.1, или, если применимо,  приращения из таблицы C.2.  При использовании безопасных приращений для измеренного значения при ускоренном старении или приращений для рассчитанного значения после старения учитывайте следующие входные данные, чтобы выбрать правильное приращение.

Для каждого значения толщины нужно вычислить соответствующее термическое сопротивление  по формуле

(Н.2)

Все вычисления проводят для толщин с интервалом 5 мм, значения  округляют до 0,001 Вт/(м·K), значения  округляются до 0,001 м2·К/Вт.

Далее значения вставляются в диаграмму по примеру в таблице Н.5.

Таблица Н.5 – Пример карты значений термического сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса ССС4, вспениватель HFC365mfc, 227ea или 245fa или 141b c облицовкой, препятствующей диффузии с одной из сторон

| Тип поверхности: с облицовкой, препятствующей диффузии, с одной из сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | Декларируемая теплопроводность после старения, Вт/м·K | Уровень термического сопротивления, м2К/Вт |
| 30 | 0,028 | 1,07 |
| 35 | 0,028 | 1,25 |
| 40 | 0,028 | 1,50 |
| 45 | 0,027 | 1,70 |
| 50 | 0,027 | 1,85 |
| 55 | 0,027 | 2,05 |
| 60 | 0,026 | 2,35 |
| 65 | 0,026 | 2,50 |
| 70 | 0,026 | 2,70 |
| 75 | 0,026 | 2,90 |
| 80 | 0,026 | 3,10 |
| 85 | 0,026 | 3,30 |
| 90 | 0,026 | 3,50 |

- Карты значений для случаев, когда с обеих сторон имеются облицовки, препятствующие диффузии

В заголовке таблицы указать термин: «с облицовками, препятствующими диффузии с обеих сторон».

Выбрать диапазон толщин в интервале предполагаемого назначения напыляемого ППУ.

Для каждого значения толщины определить декларируемую теплопроводность после старения  (Вт/м·K) согласно приложению C.

При использовании безопасных приращений для измеренного значения после старения или приращений для расчетного значения после старения следует учитывать следующие входные данные для выбора правильного приращения:

– использовать значения безопасных приращений: «с воздухонепроницаемой облицовкой», из таблицы С.1, а при выборе фиксированных приращений из таблицы С.2 использовать значения, приведенные в графе: «обе стороны воздухонепроницаемые»;

- тип применяемого в системе вспенивающего агента;

- значение толщины (более или менее 80 мм по таблице С.1).

Для каждого значения толщины вычислить соответствующее по формуле

(Н.3)

Все вычисления проводят для толщин с интервалом 5 мм, значения  округляют до 0,001 Вт/(м·K), значения  округляются до 0,001 м2·К/Вт.

Далее значения вставляются в диаграмму по примеру в таблице Н.6.

Таблица Н.6 – Пример карты значений термического сопротивления напыляемого жесткого пенополиуретана класса ССС4, впениватель HFC 365mfc, 227ea, 245fa или 141b: c облицовкой, препятствующей диффузии с обеих сторон.

| Тип поверхности: с облицовкой, препятствующей диффузии с обеих сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | Декларируемая теплопроводность после старения , Вт/м·K | Уровень теплового сопротивления , м2·К/Вт. |
| 30 | 0,024 | 1,30 |
| 35 | 0,024 | 1,50 |
| 40 | 0,024 | 1,70 |
| 45 | 0,024 | 1,90 |
| 50 | 0,024 | 2,15 |
| 55 | 0,024 | 2,35 |
| 60 | 0,024 | 2,55 |
| 65 | 0,024 | 2,75 |
| 70 | 0,024 | 3,00 |
| 75 | 0,024 | 3,20 |
| 80 | 0,024 | 3,40 |
| 85 | 0,024 | 3,60 |
| 90 | 0,024 | 3,85 |

- Для изделий класса CCC4

Поскольку значение теплопроводности после старения очень зависит от толщины изделия, а также от того, имеется ли какая-либо препятствующая диффузии отделка (покрытие) в конечном применении изделия, необходимо указать термическое сопротивление в зависимости от толщины для всех трех вариантов использования изделия: без облицовок, препятствующих диффузии, с облицовкой с одной из сторон, с обоих сторон в формате вышеприведенных таблиц Н.1, Н.2 и Н.3.

- Для изделий класса CCC1

При отсутствии закрытых ячеек не будет старения, поэтому термическое сопротивление будет просто функцией толщины. Соответственно, изготовитель может решить, что можно не учитывать наличие или отсутствие каких-либо облицовок в конечном применении изделия, препятствующих диффузии. Решение зависит от уровня содержания закрытых ячеек изделия, который по  определению не может быть более 20%.

- Для изделий класса CCC2 и CCC3

В изделиях данных классов содержание закрытых ячеек находится в диапазоне от 20% до 89%. Для них применяют карты значений, построенные на примере карт для класса CCC4. Однако, степень зависимости конечного значения теплового сопротивления после старения от толщины изделия будет значительно меньше, чем для изделий класса CCC4.

# Приложение ZA

# (обязательное)

# Перечень технических требований к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в странах ЕАЭС, и оказывающих влияние на безопасность и энергоэффективность зданий и сооружений

ZA.1 Общие положения

Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии) должна быть включена в перечень продукции, к которой устанавливаются требования безопасности, в соответствии с законодательством государств, указанных в предисловии. Также на продукцию должны распространяться положения нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к изделиям.

Оценку соответствия технических характеристик напыляемого пенополиуретана, получаемого на месте производства работ выполняют по ГОСТ 31915, она должна основываться на оценке процедур соответствия, приведенной в таблице ZA.1, полученных в результате применения данного стандарта.

Схемы подтверждения соответствия должны быть указаны в соответствующих технических регламентах или нормативно–правовых документах, в которые включена данная продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия.

ZA. 2 Технические характеристики

Изделия из напыляемого пенополиуретана должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлены по технологической документации, утвержденной изготовителем систем жесткого напыляемого ППУ.

Таблица ZA.1 — Требования и технические характеристики для напыляемого пенополиуретана, подлежащие обязательному подтверждения соответствию

| Требование/характеристика | Пункт в стандарте |
| --- | --- |
| Термическое сопротивление и теплопроводность (при 10 ºC) | 4.2.2 |
| Пожарно-технические характеристики | 4.2.3 |
| Паропроницаемость | 4.3.2 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | 4.3.3 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации | 4.3.4 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям | 4.3.8 |
| Стабильность размеров при заданных значениях температуры и влажности | 4.3.10 |
| Термическое сопротивление при ускоренном старении | 4.2.2 |

Примечание – другие технические характеристики напыляемого пенополиуретана определяются для изделий соответствующего функционального назначения.

ZA.3 Общий порядок декларирования

Декларирование соответствия ППУ включает следующие основные этапы:

- идентификация продукции;

- отбор типовых образцов (проб) продукции;

- формирование доказательственных материалов в соответствии с выбранной схемой декларирования;

- оформление (принятие) декларации о соответствии;

- регистрация декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком соответствия;

- обеспечение соответствия продукции.

ZA.4 Маркирование знаком соответствия

Продукция, на которую принята декларация о соответствии, маркируется знаком соответствия согласно техническим регламентам или нормативно–правовым документам, в которые включена данная продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия.

Знак соответствия наносят на каждую упаковочную единицу продукции и сопроводительную документацию к ней (паспорт качества). Знак соответствия наносят рядом с товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную документацию знак соответствия наносят на свободное поле, как правило, в месте, где приведены сведения о декларации соответствия.

# Библиография

[1] ИСО 4590:2016 Пластмассы газонаполненные (поропласты) жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор  (ISO 4590:2016 Rigid cellular plastics – Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells)

[2] АСТМ Д 6226-15 Стандартный метод определения содержания открытых ячеек в ячеистых жестких пластмассах (ASTM D6226-15 Standard Test Method for Open Cell Content of Rigid Cellular Plastics)

[3] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. N 341, от 18 ноября 2010 N 456, от 02 марта 2011 N 571)

УДК 662.998.3:006.354                                                                             МКС 91.100.60

Ключевые слова: теплоизоляционные изделия, пенополиуретан, тепловая защита зданий, требования, методы испытаний, оценка соответствия

Руководитель разработки:

Исполнительный директор

Ассоциации производителей напыляемого ППУ                            С.И. Владимирова

) В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 53228–2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»